玻璃制品生产与质量控制科普手册

一、前言

本手册面向生产、质检、管理及入门学习者，系统介绍玻璃制品生产全流程与关键质量控制点，以实用、易懂、可落地为原则，助力规范生产、提升良品率、降低损耗。

二、玻璃基础知识

1. 常见玻璃类型

- 钠钙硅玻璃：用量最大，用于瓶罐、器皿、平板玻璃、灯饰玻璃。

- 硼硅玻璃：耐热、耐化学腐蚀，用于水杯、厨具、实验室玻璃。

- 钢化玻璃：强化处理，强度高、破碎呈钝角颗粒，用于门窗、家电、餐具。

- 石英玻璃：耐高温、透光好，用于灯具、光学、半导体。

2. 玻璃基本组成

主要原料：石英砂、纯碱、长石、石灰石、澄清剂、着色剂/脱色剂。

核心原理：原料高温熔融→冷却成型→形成非晶态固体。

三、玻璃制品完整生产工艺流程

1. 原料配料与混合

- 按配方精确称重，误差控制在极小范围。

- 混合均匀，避免结块、分层。

质量风险：配比不准→气泡、条纹、色差、强度不足。

2. 高温熔化

- 温度：1400℃～1600℃。

- 过程：熔化→澄清→均化→冷却。

关键控制点：

  - 温度曲线稳定

  - 熔窑气氛、压力控制

  - 玻璃液无结石、无气泡、无条纹

3. 成型工艺

- 人工成型：吹制、压制、拉制（工艺品、异形件）。

- 机械成型：

  - 压制成型：盘、碗、盖板

  - 吹制：瓶、罐、杯

  - 浮法：平板玻璃

质量风险：变形、厚薄不均、冷斑、合模线不良。

4. 退火处理

退火目的：消除内应力，防止炸裂、自爆。

关键控制点：退火温度、保温时间、降温速率。

不合格后果：轻微磕碰即碎，存放/运输中自发炸裂。

5. 深加工（按需）

- 切割、磨边、打孔

- 钢化、热弯、夹层、镀膜

- 印刷、彩绘、喷砂、蒙砂

质量控制点：尺寸精度、边缘崩边、表面划伤。

6. 清洗、检验、包装

- 清洗除油、除粉、除水渍。

- 全项检验合格后包装，防震、防磨、防压。

四、核心质量控制项目与检测方法

1. 外观质量

必检项：

- 气泡：数量、大小、位置

- 结石、杂质

- 条纹、波纹

- 划伤、磨痕、斑点

- 变形、翘曲、偏心

判定：按产品标准（食品级/工业级/日用级）限定允许范围。

2. 尺寸与形位公差

- 口径、高度、壁厚、底厚

- 平整度、垂直度、同轴度

工具：卡尺、高度规、壁厚仪、样板。

3. 理化性能（重点用于食品接触/耐热产品）

- 耐热冲击：急冷急热不炸裂（硼硅玻璃重点）。

- 化学稳定性：耐水、耐酸、耐碱，符合食品接触标准。

- 内应力：偏光仪检测，应力过强判不合格。

4. 强度与安全性能

- 抗冲击

- 抗压强度

- 钢化玻璃：颗粒度测试、自爆率控制

5. 包装与标识

- 标识：品名、规格、材质、耐热等级、执行标准。

- 包装：防震缓冲、防潮、防摩擦。

五、常见缺陷原因与解决思路

- 气泡

原因：原料含水、熔化不足、澄清不良、模具排气差。

对策：烘干原料、优化温度曲线、改善排气。

- 结石/杂质

原因：原料不纯、耐火材料脱落、混料污染。

对策：原料过筛、维护窑炉、清洁环境。

- 变形、尺寸偏差

原因：成型温度不稳、模具磨损、退火不当。

对策：控温、定期校验模具、规范退火。

- 炸裂/自爆

原因：内应力过大、冷热不均、有暗伤。

对策：强化退火、避免急冷急热、加强外观全检。

- 划伤、脏点

原因：输送摩擦、清洗不良、环境粉尘。

对策：优化线体、加强清洗、控制车间洁净度。

六、生产现场质量控制规范

- 三检制度：自检、互检、专检。

- 关键工序设质量控制点，记录温度、时间、参数。

- 不合格品分区、标识、隔离、返工/报废处理。

- 模具定期保养、校准、更换。

- 员工岗前培训：标准、缺陷识别、安全操作。

七、安全注意事项

- 高温区防烫伤、防玻璃飞溅。

- 熔窑区域注意防爆、防煤气/天然气泄漏。

- 破碎玻璃规范处理，防止割伤。

- 化学品（清洗剂、油墨）按规定使用存放。