## Slide 1: 钢铁淬火变硬的奥秘探究
主 持 人：罗苏扬 （高一6班）
指导老师：兰 雪
课题成员：陈政文、王妙欣、金煜杰、昝子琪
学 校：徐州市矿大实验学校

## Slide 2
1.研究背景与意义
钢铁被誉为工业的脊梁，是人类社会应用最广泛的金属材料。钢铁的性能直接决定了工业产品的质量与寿命。在钢铁的诸多性能中，硬度是最关键的指标之一，它决定了材料抵抗变形和磨损的能力。
淬火是一种古老而重要的金属热处理工艺，其核心是将钢加热到一定温度后快速冷却。这一看似简单的操作，却能显著改变钢铁的内部结构，使其硬度大幅提升。早在两千多年前，中国古代工匠就已掌握了淬火技术，制造出锋利耐用的兵器与农具。如今，淬火工艺已发展成为材料科学的核心技术之一，广泛应用于汽车零部件、工模具制造、航空航天等关键领域。
深入理解淬火变硬的原理，不仅有助于我们认识材料科学的奥秘，更能启发对传统工艺的科学思考，理解材料性能优化的理论基础。

## Slide 3
学习了解四大热处理工艺，通过设计完成其中的简易淬火实验，对比不同冷却介质（水、油、空气）对同种钢材硬度的影响，理解淬火的基本原理，在实验过程中学习硬度测试方法，掌握科学探究的基本流程，深入学习生活中常见的金属处理。
2.研究目的
Osmond 及Werth 在1885年首次用β-Fe这个名词标明钢在淬火后的硬化状态，以之与未淬火或淬火前的软的α-Fe相区别，但当时他们并没有任何证据肯定β-Fe的存在。
直到后来科学家用高温X射线衍射证明β-Fe与α-Fe有相同的体心立方结构，β-Fe的存在才被否定。马氏体实际上是碳在α-Fe中的过饱和固溶体。
退火、正火、淬火、回火

## Slide 4
首先选取同一批次的高碳钢片（T8钢，尺寸为50mm×20mm×2mm）作为实验试样，共6片，分为3组，每组2片。
使用高温箱式电阻炉将试样加热至850℃（奥氏体化温度），保温10分钟，使内部组织均匀化。
保温结束后，将一组试样迅速浸入水中冷却，一组机油中冷却，一组空气中自然冷却。
冷却后，用砂纸打磨试样表面去除氧化皮，使用洛氏硬度计对试样进行测量，记录所有试样的硬度变化，分析冷却介质对淬火效果的影响。
将部分试样送往实验室进行金相制样，在金相显微镜下观察各组的金相组织。
3.实验流程

## Slide 5
在中国矿业大学材料与物理学院实验室，我们学习了解了热处理基本工艺，并且在老师指导下使用高温电阻炉对T8钢试样进行加热，设定加热温度850℃，保温时间10分钟。保温结束后，打开炉门，用长柄钳迅速夹取试样。此时可见试样均呈亮橙红色，表明此时已充分奥氏体化。
4.实验记录
图1 学习理论知识，进行实践

## Slide 6
图2 淬火过程
随后将三组试样分别投入水、油、空气中自然冷却。淬火瞬间，水槽中剧烈沸腾，产生大量蒸汽，甚至能听到“嗤嗤”的响声；油槽中则反应相对缓和，仅有少量气泡；空气中冷却的试样则缓慢变暗，表面逐渐生成氧化皮。

## Slide 7
冷却后，用砂纸打磨试样表面去除氧化皮，使用洛氏硬度计，对每组试样中心位置各测三次取平均值。
图3 洛氏硬度计操作

## Slide 8
钢铁淬火后的硬度测试结果
表1 硬度测量结果
冷却方式 | 空冷 | 油冷 | 水冷
硬度（HRC） | 20 | 42 | 62
 | 21 | 43 | 63
 | 20 | 43 | 62
平均值（HRC） | 20.3 | 42.7 | 62.3

## Slide 9
为进一步探究微观机理，我们将部分试样送交实验室进行金相制样，先学习微观组织的理论，并在金相显微镜下观察。
图4 金相显微镜理论与操作实践

## Slide 10
钢铁淬火后的金相组织
图5 金相观察结果
空冷：珠光体 油冷：屈氏体+马氏体 水冷：马氏体

## Slide 11
钢铁淬火后的硬度变化，关键取决于冷却速度对内部微观组织的“定格”效果。
空冷时冷却缓慢，原子有充足时间排列成软硬交替的层状珠光体，因此硬度最低。
油冷时冷却速度加快，部分原子来不及规则排列，形成了更细密的屈氏体，同时还有少量原子被“卡”在半路形成马氏体，硬度明显提升。
水冷时冷却速度极快，原子瞬间被“冻结”在扭曲拥挤的混乱状态——即马氏体，这种结构使原子层难以滑动，因此硬度最高。

## Slide 12
通过本次实验，我们学习了热处理工艺对材料性能的影响，了解到快速冷却能显著提高钢材硬度，并发现了不同冷却介质对淬火效果的影响规律。主要结论如下：
淬火硬度与冷却速度密切相关：冷却速度越快，马氏体转变越充分，硬度越高。水冷却速度最快，因此得到的硬度最高；油次之；空冷最慢。
金相观察结果显示马氏体含量越高、组织越细小，对应的试样硬度就越高。这体现了材料学科中的微观结构决定宏观性能基本原理。
淬火后的钢件虽然硬度提高，但脆性也随之增加。因此往往还要进行“回火”处理，以调整韧性。这提示我们，材料强化需综合考虑硬度与韧性的平衡。
5.总结