制剂工艺条件对辛伐他汀缓释片

释放度的影响研究

项目学习结题报告

项目组成员：          牛一如

指导教师：            广玉兰

所在学校：       徐州市矿大实验学校

2025年12月10日

辛伐他汀是临床较为常用的一种口服降血脂药物，属于3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A 还原酶抑制剂，能抑制体内胆固醇的合成，降低血浆中胆固醇浓度，同时降低体内低密度脂蛋白和三酰甘油水平。2009年辛伐他汀入选《国家基本药物目录》，属于基础医疗体系必备药物之一。《中国药典》收载的辛伐他汀制剂为普通片和胶囊剂两种剂型。目前国内外辛伐他汀普通片和胶囊剂的规格均为5mg、10mg、20mg、40mg。

亲水凝胶骨架缓释片是缓释制剂研究的热点之一，其骨架材料为亲水性的高分子材料，口服后遇水形成凝胶屏障控制药物释放，该类片剂具有制备方法简单、药物释放完全、生物利用度高等优点。羟丙基甲基纤维素(HPMC)为甲氧基和羟丙基取代的纤维素醚类衍生物，高黏度HPMC具有明显的阻滞释药性能，为常用的缓释片剂的骨架材料。
　　血脂调节需要长期给药，为获得作用持久、疗效稳定、毒副作用小的理想制剂，我们以HPMC为骨架材料，研制辛伐他汀亲水凝胶骨架缓释片，并对缓释片进行处方筛选及体外释放度考察。
　　1仪器与试药
　　1.1仪器
　　FA1004A电子天平（上海舜宇恒平），SP-2500型束外可见分光度计（上海光谱仪器有限公司)，TDB-115T单冲压片机（上海力超电机有限公司)，RC-8D溶出度测试仪（天津市光学仪器厂)。
　　1.2试药
　　辛伐他汀（浙江海正药业股份有限公司，批号：B2080532,纯度：98.2%)，辛伐他汀对照品（中国药品生物制品检定所，批号：202002，纯度：100.0%);HPMC(上海昌为医药辅料技术有限公司，型号：K4M、K15M、K100M),乳糖、聚维酮(PVP,型号：K30)、微晶纤维素(MCC)、乙基纤维素(EC)均为药用辅料；其它为分析纯试剂；辛伐他汀亲水凝胶骨架缓释片（自制，规格：每片20mg)，辛伐他汀片（浙江京新药业股份有限公司，规格：每片10mg,批号1911031)。
　　2方法与结果
　　2.1辛他汀缓释片备方法
　　将辛伐他汀和HPMC、乳糖、MCC、硬脂酸镁等辅料分别粉碎过80目筛。取处方量辛伐他汀、HPMC、填充剂、十二烷基硫酸钠(SDS),混匀，加适量黏合剂采用搅拌方法制软材，颗粒机中过14目筛挤压制湿颗粒，40℃～50℃干燥，过12目筛整粒。制得干燥颗粒加硬脂酸镁、微粉硅胶，混匀，压片，制成每片含辛伐他汀20mg的缓释片，硬度保持在40N以上。
　　2.2释放度测定方法
　　2.2.1吸收波长选择  查阅相关文献结果表明，辛伐他汀在磷酸盐缓冲溶液中于238nm波长处有最大吸收，而辅料在扫描波长范围内对检测无干扰。
　　2.2.2标准曲线绘制  精密称取辛伐他汀对照品10.0mg,置于100ml量瓶中，加适量pH7.0磷酸盐缓冲溶液溶解，稀释定容。从上述溶液中精密量取1,2,4,6,8,10mL分别置于50mL容量瓶中，加缓冲溶液稀释定容，在238nm波长处测定吸收度。以吸光度(A)对质量浓度(C)作线性回归，得方程：A=0.0446C-0.0368,r=0.9998,结果表明辛伐他汀在2～20μg/ml内线性关系良好。
　　2.2.3回收率实验  精密称取辛伐他汀适量，加pH7.0磷酸盐缓冲溶液配成5、10、15μg/ml的药物溶液各3份，按处方比例加入各种辅料，测定238nm波长处吸收度，计算回收率，平均回收率为100.1%，RSD为0.8%。结果表明本方法可以作为体外释放度测定的定量方法。
　　2.2.4释放度测定方法  取所制备缓释片，采用中国药典2020年版通则0931第二法（桨法），以含0.5%十二烷基硫酸钠的0.01mol/L磷酸二氢钠缓冲液（用50%氢氧化钠溶液调节pH值至7.0）900ml为溶出介质，转速为每分钟50转，温度36.5C～37.5C,分别于0.5、1、2、4、6、8、10、12h取样6ml(及时补加等量同温度释放介质)，用0.8μm微孔滤膜过滤，滤液于238nm波长处测定其吸收度，计算药物不同时间的累积释放度(%)。
　　2.3辛伐他汀缓释片处方考察
　　处方初定如下：辛伐他汀20mg,HPMC35mg,乳糖60mg,SDS3mg,硬脂酸镁与微粉硅胶均为1%，10%PVP乙醇溶液适量。改变处方成分及质量，根据“2.1”项下方法制备缓释片，对不同因素进行考察。
　　2.3.1 HPMC黏度察  选用三种度格的HPMC(K4M,K15M,K100M),得缓释片，考察HPMC黏度对药物释放的影响，结果见图1。

由结果可见，随着HPMC黏度增大，释药速率逐渐减小。HPMC具有不同的型号规格，根据其水化速率大小，实验中选择了水化速率最大的K型，水化速率越大越容易形成凝胶层从而较好的控制药物释放。HPMC的黏度越大，则水化速度越快、凝胶层黏度越大、溶蚀越慢、药物释放速率越慢。
　　2.3.2 HPMC用量考察  确定HPMC(K15M)为架材料，选用不同用量，使其与主药质量比分别为0.75：1、1.5：1、2.25：1，制得缓释片，考察HPMC用量对药物释放的影响，结果见图2。

由结果可见，随着 HPMC用量增大， 凝胶层增厚，释药速率逐渐减小。HPMC在片剂中的含量对其释放速率起着重要的作用，用量增加，凝胶层厚度增大，骨架溶蚀变慢，药物释放也变慢。

2.3.3填充剂种类考察  选用淀粉、 MCC和乳糖三种填充剂，制得缓释片，考察填充剂种类对药物释放的影响，结果见图 3。

由结果可见，填充剂种类对释药速率有一定影响，主要在于其溶解性能和粘性对药物释放存在一定程度的影响。淀粉粘性较大， 药物释放较慢，且颗粒流动性不好。乳糖能1∶5溶解于水中，因此在接触介质后迅速溶解并在片剂表面留下孔道，有利于药物的扩散。MCC不溶于水但有一定的崩解作用，可吸水膨胀增大片剂体积，使释药加快。

乳糖为填充剂制得片剂外观较为美观，MCC流动性和可压性较好，参考相关文献做法，选择乳糖和 MCC混合(质量比 2∶1)作为填充剂。

2.3.4 填充剂用量考察  选用不同填充剂用量，使其与主药质量比分别为 1.5∶1、2.5∶1、3.5∶1，制得缓释片，考察填充剂用量对药物释放的影响，结果见图 4。

由结果可见，填充剂的用量对药物的释放影响不大，但考虑到药物的片重， 选择填充剂与主药质量比为 2.5∶1。

2.3.5 黏合剂种类考察  选用85%乙醇溶液、10%EC乙醇溶液、10%PVP乙醇溶液三种黏合剂，制得缓释片，考察黏合剂种类对药物释放的影响，结果见图 5。

由结果可见，黏合剂种类对药物释放有着一定的影响。10%PVP乙醇溶液做黏合剂时对药物释放有一定的阻滞效果。

2.4 处方的正交实验优化

根据单因素实验考查结果，确定了影响辛伐他汀缓释片释药行为的主要因素为 HPMC黏度、HPMC用量、黏合剂种类 3个因素，各取 3水平，根据 L9(34)正交表确定处方，按制备方法制成缓释片，测定不同时间的累积释放度。正交实验具体因素与水平见表 1。

| 表1 因素水平表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水平 | 因 素 |  |  |
|  | HPMC黏度（A) | HPMC与主药质量比（B) | 黏合剂种类（C) |
| 1 | K4M | 0.75:1 | 85%乙醇溶液 |
| 2 | K15M | 1.5:1 | 10%EC乙醇溶液 |
| 3 | K100M | 2.25:1 | 10%PVP乙醇溶液 |

分别以 2 、6 、10h的累积释放度为指标进行综合评分，评价公式为：

L＝︱Q2－30%︱×100 +︱Q6－60%︱×100＋︱Q10－85%︱×100。以评分最低组合为最优，表明其与所定释放度标准最接近，正交实验结果可见，各因素的影响程度依次为HPMC用量﹥HPMC黏度﹥黏合剂种类，各因素最佳组合为 A2B2C3 ，即处方中 HPMC型号为 K15M，与主药质量 比 为1.5:1(即30 mg) ，黏合剂 为10%PVP 乙醇溶液。

2.5 处方、制备方法的验证

按照优化的处方及制备方法制成缓释片三批，对处方与制备方法进行验证性考查，采用相似因子法 f2判断不同批次缓释片体外释放行为的相似程度，下式中n为取样次数，Rt与Tt分别表示两个不同批次第 t 时间点的累积释放度。

f2=50×lg1+1n(Rt−Tt)2−0.5×100

三个批次间f2值分别为 69.3、59.5 、72.5，通常认为，50≤f2≤100则表示两条释放曲线是相似的,实验结果表明该处方与制备方法重现性良好，处方与制备方法可行。

2.6制片压力对药物释放度影响

按照优化的处方及制备方法制成缓释片三批，采用不同压力压制缓释片，使片剂的硬度分别为4～5kg/cm2、6～7kg/cm2、8～9kg/cm2,，测定释放度。制片压力对药物释放度的影响见图6。

由结果可见，不同压力制成的缓释片药物释放度无明显差异（f2＞50）。

2.7缓释片与普通片体外释放对比

取自制辛伐他汀缓释片和市售辛伐他汀普通片，采用 2.2.4项下测定方法，普通片在 5 、10 、15 、20 、30 、45 、60 min取样，求算药物的累积释放度，对其释放情况进行对比。自制辛伐他汀缓释片和市售辛伐他汀普通片的药物体外释放结果见图7 。

由结果可见，市售辛伐他汀普通片在 30 min平均累积释放度即达到 85%以上，1h基本释放完全，而所制得缓释片在10h其释放度才达到 80% 以上，12 h达到 96.5%。表明所制得辛伐他汀亲水凝胶骨架缓释片具有较好的缓释效果。

3 讨论

3.1释放介质的选择

释放介质选择的一个重要标准是漏槽条件，即药物在释放介质中的浓度远小于其饱和浓度。辛伐他汀脂溶性,为真实的模拟胃肠道环境，我选择 pH7.0磷酸盐缓冲溶液(内含 0.5%SDS)为辛伐他汀缓释片体外释放度测定的释放介质。

3.2体外释放效果

我们所确定的辛伐他汀缓释片体外释放度测定方法简便可行，为处方优化提供了较好的评价方法。自制辛伐他汀缓释片批次间释放差异小，工艺重现性良好，达到了预期的缓释效果，能持续释药12h，释放情况优于普通片。所确定辛伐他汀缓释片处方较为合理，制备方法简便可行，能为辛伐他汀的临床应用提供更多的选择。